| Характеристики | Единица | Метод | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность | гр./м2 | UNE 57014-74 | 135 +/- 4% | 150 +/- 4% | 170 +/- 4% | 200 +/- 4% |
| Плотность | гр./куб.см | UNE 57009-70 | 0,99+/-0,03 | 1,02+/-0,03 | 1,04+/-0,03 | 1,04+/-0,03 |
| Пористость |  | ISO 534 | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Белизна | CIE | UNE 57005-90 | 90+/-2 | 90+/-2 | 90+/-2 | 90+/-2 |
| Непрозрачность | % | ISO 2471 | 97+/-2 | 97+/-2 | 97+/-2 | 97+/-2 |
| Влажность | % | UNE 57066-86/3 | 6,5 +/- 0.5 | 6,5 +/- 0.5 | 6,5 +/- 0.5 | 6,5 +/- 0.5 |
| Жесткость | SL ST |  | 9 6 | 13 8 | 18 11 | 35 21 |
| Блеск чернил на бумаге 75° | % | JVNI-001 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
| Типы чернил | Сольвент, экосольвент, латекс, uv |  |  |  |  |  |