Технические характеристики

Наименование: Флизелин универсальный JNS 190 песок 1,07/1,27м х 30/50м
Назначение: Основа для производства обоев
Поверхность: Фактура «Песок»

	Параметр
	Стандарт
	Значение

	Плотность
	ISO534
	180 гр./кв.м.

	Толщина
	ISO534
	360 мкр.

	Размерная стабильность
	FINAT, FTM 14
	≤0,1мм

	Огнестойкость
	DIN 4102-1
	B2

	Срок эксплуатации
	При Т 20° - 25° C и 50±5% относительной влажности
	3 года

	Срок хранения
	[bookmark: _GoBack]Хранение в вертикальном состоянии в сухом отапливаемом помещении
	1 год



Применение:
Оформление интерьеров помещений

Отличительные особенности:
Водонепроницаемость, устойчивость к истиранию, устойчивость к плесени
Высокотехнологичное акриловое покрытие, быстро сохнет после печати, отличная цветопередача
Идеально подходит для создания индивидуального дизайна интерьера
Экологически чистый материал, без ПВХ

Рекомендованные чернила:
Сольвентные, экосольвентные, латексные, UV
